PC/ABS SRR-VA80

回料来源 灯罩、仪表薄片、光盘 ，经过 分拣、破碎、清洗 造粒。

应用方向 家电

性能表（典型值）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 测试方法 |  |
| 熔融指数 | ASTM D1238 | 50 g/10min |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 60MPa |
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | 15% |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 80MPa |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 2300MPa |
| 悬臂梁缺口冲击 | ASTM D256 | 350J/M |
| 密度 | ASTM D792 | 1.18g/cm3 |
| 阻燃 | UL94 | 2.0MM，5VB |