PC116A

回料来源 车灯和板材，经过回收和清洗再造粒。

应用方向 PCR颗粒和改性原料

性能表（典型值）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 测试方法 |  |
| 熔融指数 | ASTM D1238 | 12-16 g/10min |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 60 MPa |
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | 110 % |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 90 MPa |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 2200 MPa |
| 悬臂梁缺口冲击 | ASTM D256 | 500 J/m |
| 密度 | ASTM D256 | 1.19g/cm3 |